D.1.1.2    TABULKA SKLADEB PODLAH

P1 – skladba		tl.100mm

- keramická dl. slinutá velký formát ( min. tl. 9mm, kombinace formátů

0,18m2 – 0,36m2 ), koeficient tření min. 0,5

lepidlo třídy C2TES2 oboustranné nanášení nivelačním systémem ( klipy s klíny ),

spárovací hmota třídy CG2WA		tl. cca 15mm

- samonivelační betonový potěr CT-C25-F5 ubroušený -  tl. 55mm

- PE fólie tl. min. 0,2mm

- desky z miner. vláken s užitným zatížením až 5kN/m2 při stlačení max. 2mm – 20mm

- samonivelační stěrka jemná C25 – prům. tl. 10mm

- zpevňující penetrace bez obsahu rozpouštědel

- očištění a obroušení stávajícího bet. podkladu po demontáži staré podlahy

P2 – skladba		tl.100mm

- keramická dl. slinutá střední formát min. tl. 9mm, koeficient tření min. 0,5

lepidlo třídy C2TES1, spárovací hmota třídy CG2WA		tl. cca 13mm

- samonivelační betonový potěr CT-C25-F5 ubroušený -  tl. 57mm

- PE fólie tl. min. 0,2mm

- desky z miner. vláken s užitným zatížením až 5kN/m2 při stlačení max. 2mm – 20mm

- samonivelační stěrka jemná C25 – prům. tl. 10mm

- zpevňující penetrace bez obsahu rozpouštědel

- očištění a obroušení stávajícího bet. podkladu po demontáži staré podlahy

P3 – skladba		tl.40mm

- keramická dl. slinutá střední formát min. tl. 9mm, koeficient tření min. 0,5

lepidlo třídy C2TES1, spárovací hmota třídy CG2WA		tl. cca 13mm

- samonivelační stěrka C25 – prům. tl. 27mm

- zpevňující penetrace bez obsahu rozpouštědel

- očištění a obroušení stávajícího bet. podkladu po demontáži dlažby do malty

P4 – skladba		tl.100mm

- PVC povlak heterogenní min. tl.2mm ( tl. nášl. vrstvy 0,8mm, vhodná pro podl.

topení, tř. zátěže 34/43 ) celoplošně lepená

- rychle tuhnoucí vyrovnávací stěrka C30 cca 3mm

- cementový potěr hrubý CT-C30-F6 ubroušený -  tl. 65mm

- PE fólie tl. min. 0,2mm

- desky z miner. vláken s užitným zatížením až 5kN/m2 při stlačení max. 2mm – 20mm

- samonivelační stěrka jemná C25 – prům. tl. 10mm

- zpevňující penetrace bez obsahu rozpouštědel

- očištění a obroušení stávajícího bet. podkladu po demontáži staré podlahy

P5 – skladba		tl.40mm

- PVC povlak heterogenní min. tl.2mm ( tl. nášl. vrstvy 0,8mm, vhodná pro podl.

topení, tř. zátěže 34/43 ) celoplošně lepená

- samonivelační stěrka C30 cca 3mm

- cementový potěr CT-C30-F6 ubroušený -  tl. 35mm

- zpevňující penetrace bez obsahu rozpouštědel

- očištění a obroušení stávajícího bet. podkladu po demontáži dlažby do malty

P6 – skladba		tl.5mm

- PVC povlak heterogenní min. tl.2mm ( tl. nášl. vrstvy 0,8mm, vhodná pro podl.

topení, tř. zátěže 34/43 ) celoplošně lepená

- samonivelační stěrka C30 cca 3mm

- zpevňující penetrace bez obsahu rozpouštědel

- očištění a obroušení stávajícího bet. podkladu po demontáži lepeného PVC

P7 – skladba		tl.cca 8mm

- zátěžová kobercová krytina třídy 33, smyčkový nebo střižený vlas, celoplošně lepená

- samonivelační stěrka C30 cca 3mm

- zpevňující penetrace bez obsahu rozpouštědel

- očištění a obroušení stávajícího bet. podkladu po demontáži lepeného koberce

P8 – skladba		tl.100mm

- nátěr na beton, koeficient tření min. 0,5

- samonivelační stěrka určená pro finální vrstvu pro střední žátěž

třídy CT- C30 – F7 – B1,5 – RWA20 -  cca 5mm

- cementový potěr hrubý CT-C30-F6 ubroušený -  tl. 65mm

- PE fólie tl. min. 0,2mm

- desky z miner. vláken s užitným zatížením až 5kN/m2 při stlačení max. 2mm – 20mm

- samonivelační stěrka jemná C25 – prům. tl. 10mm

- zpevňující penetrace bez obsahu rozpouštědel

- očištění a obroušení stávajícího bet. podkladu po demontáži staré podlahy

P9 – skladba		tl. cca 5mm

- nátěr na beton, koeficient tření min. 0,5

- samonivelační stěrka určená pro finální vrstvu pro střední žátěž

třídy CT- C30 – F7 – B1,5 – RWA20 -  cca 5mm

- zpevňující penetrace bez obsahu rozpouštědel

- očištění a obroušení stávajícího bet. podkladu po demontáži staré podlahy

P10 – skladba		tl. cca 5mm

- samonivelační stěrka určená pro finální vrstvu pro střední žátěž

třídy CT- C30 – F7 – B1,5 – RWA20 -  cca 5mm

- zpevňující penetrace bez obsahu rozpouštědel

- očištění a obroušení stávajícího bet. podkladu po demontáži staré podlahy

P11 – skladba

- stávající mramorová dlažba

vícestupňově brusně vyčistit, vyplnění nerovností s přebroušením,

protiskluzová impregnace